к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Анизометр магнитный
Анизометр магнитный - прибор для определения магнитной анизотропии. Наиб распространены А. м. для определения ферромагн. анизотропии монокристаллов и текстуриров. материалов (см. Текстура магнитная).

В одном из типов А. м. исследуемый образец помещают в сильное однородное магн. поле(рис.). Образец намагничивается по направлению поля лишь в том случае, если поле направлено вдоль его оси лёгкого намагничивания (ОО). Во всех остальных случаях вектор намагниченности занимает нек-рое промежуточное положение между направлением и осью ОО. Перпендикулярная нолю компонента создаёт момент вращения , к-рый стремится повернуть образец так, чтобы ось ОО стала параллельна вектору Момент вращения измеряется при разл. направлениях поля, и по результатам измерений рассчитываются константы анизотропии, т. о. оценивается степень совершенства текстуры. Совр. А. м. позволяют исследовать как массивные образцы, так и ферромагн. плёнки в интервале температур от 1300 К до гелиевых (~1 К) и в магн. полях напряжённостью до 4000 кА/м (50 кЭ).

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ