к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Берклий
БЕРКЛИЙ (по месту открытия - г. Беркли, Berkeley, США; лат. Berkelium), Bk,- искусственно полученный радиоакт. хим. элемент семейства актиноидов, ат. номер 97. Наиб. долгоживущие изотопы Б. ^247 Bk (-распад, =1380 лет) и ^249Bk (- и-распад, =0,88 года), первый образуется в ядерной реакция ^244Cm (, р)^247Bk, второй - интенсивным длительным облучением урана или плутония тепловыми нейтронами в ядерном реакторе.

Конфигурация внеш. электронных оболочек (возможна также конфигурация ). Энергия ионизации 6,30 эВ. Радиус иона Bk^3+ равен 0,0975 нм, иона Bk ^4+0.0870 нм. При комнатной температуре устойчива a-модификация металлич. Б. с двойной гексагональной плотной упаковкой (параметры а=0,3416 нм и с= 1,1069 нм), при высоких темп-pax - b-модификация с гранецентрир. кубич. решёткой (параметр а=0,4997 нм). Радиус атома Б. для гексагональной модификации 0,176 нм, для кубической - 0,170 HM. По оценке, t_пл=986°С, t_кип=2587 ^оC, плотность 14,8 кг/дм^3. В соединениях проявляет степени окисления +3 (наиб. устойчива в растворах) и + 4 (сильный окислитель). С. С Бердоносов

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ