к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Магнитная восприимчивость
Магнитная восприимчивость - величина, характеризующая связь намагниченности вещества с магнитным полем в этом веществе. М. в.  в статич. полях равна отношению намагниченности вещества М к напряжённости Н намагничивающего поля: ; - величина безразмерная. М. в., рассчитанная на 1 кг (или 1 г) вещества, наз. удельной (, где р - плотность вещества), а М. в. одного моля - молярной (или атомной): , где т - молекулярная масса вещества. С магнитной проницаемостью . в. в статич. полях (статич. М. в.) связана соотношениями: (в ед. СГС), (в ед. СИ). М. в. может быть как положительной, так и отрицательной. Отрицательной М. в. обладают диамагнетики (ДМ), они намагничиваются против поля; положительной - парамагнетики (ПМ) и ферромагнетики (ФМ), они намагничиваются по полю. М. в. ДМ и ПМ мала по абс. величине , она слабо зависит от Н и то лишь в области очень сильных полей (и низких температур). Значения М. в. см. в табл.

Атомная (молярная) магнитная восприимчивость некоторых диамагнетиков и парамагнетиков (при нормальных условиях)*

* Данные приведены для СГС системы единиц.

М. в. достигает особенно больших значений в ФМ (от неск. десятков до многих тыс. единиц), причём ома очень сильно и сложным образом зависит от Н. Поэтому для ФМ вводят дифференциальную М. в. , к-рая характеризует зависимость М (Н)в каждой точке кривой намагничивания. При H=0 ФМ не равна нулю, а имеет значение , её наз. начальной М. в. С увеличением Я М. в. ФМ растёт, достигая максимума на крутом участке кривой намагничивания (в области Баркгаузена эффекта ),и затем вновь уменьшается. При очень высоких значениях Я (или при темп-pax, не очень близких к Кюри точке М. в. ФМ становится столь же незначительной, как и обычных парамагнетиков (область пара-процесса). Вид кривой  (кривая Столетова, рис.) обусловлен сложным механизмом намагничивания ФМ. Типичные значения и: для и , для и, для сплава пермаллой (50% Fe, 50% Ni) и (в норм. условиях). Наряду с вводят также обратимую М. в. , причём существенно, что изменение поля должно происходить в сторону его уменьшения от нач. значения . Всегда . Разность и, достигающая максимума вблизи значений (Нс - коэрцитивная сила ),может быть принята за меру необратимости процессов намагничивания и размагничивания (меру гистерезиса магнитного).

Кривая зависимости дифференциальной магн. восприимчивости хд ферромагнетиков от напряжённости намагниченного поля H (кривая А. Г. Столетова, 1872).

М. в., как правило, существенно зависит от температуры (исключения составляют большинство ДМ и нек-рые ПМ - щелочные и отчасти щёлочноземельные и др. металлы, см. Парамагнетизм ).М. в. ПМ уменьшается с температурой, следуя Кюри, закону или Кюри - Вейса закону. В ФМ М. в. с ростом температуры увеличивается, достигая резкого максимума вблизи точки Кюри. М. в. антиферромагнетиков увеличивается с ростом температуры до Нееля точки, а затем падает по закону Кюри - Вейса.

В перем. магн. полях (синусоидальных) М. в.- комплексная величина (см. Магнитная проницаемость ).М. в. анизотропных тел (ферроферримагнети-ков) - тензор .М. в. ФМ зависит от частоты перем. магн. поля. Эту зависимость изучает магн. спектроскопия.

Литература по 

1. Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971; Бозорт Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956; Таблицы физических величин, М., 1976. С. В. Вонсовский.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ