к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Нептуний (Neptunium), Np
Нептуний (Neptunium), Np - искусственно полученный радиоакт. хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 93, относится к актинои-дам, первый трансурановый элемент. Известны изотопы Н. с массовыми числами 227-241, наиб. устойчив a-радиоактивный ^23Nр (Т_1/2 = 2,14^.10^6 лет). При облуче-нии ^238U нейтронами по (n,g) реакции образуется b^--радиоактивный ^238Np (T_1/2 = 2,117 сут). Электронная конфигурация внешних оболочек 5s^25p^65d^105f^46s^26d^17s^2. Энергии последоват. ионизации 5,9; 11,7 и 22,0 эВ. Ме-таллич. радиус 0,150 нм, радиусы ионов Np^3+ и Np^4+ 0,102 и 0,088 нм соответственно. Значение электроотрицательности 1,1-1,2.

В свободном виде - серебристо-белый сравнительно мягкий металл. Известны три модификации Н.: a-Np (ромбич. решётка с постоянными решётки a = 0,473 нм, b = 0,490 нм и с = 0,367 нм), b-Np (тетрагональная решётка с постоянными а = 0,490 нм и с = 0,339 нм) и g-Np (объёмно-центрир. кубич. решётка с постоянной a = 0,353 нм); температуры переходов a b 280°С и b ->g 577°С. Плотность a-Np 20,48 кг/дм^3 (при 20°С); t_пл = = 640°С, t_кип = 3900-4100°С; теплота плавления 5,61 кДж/моль, теплопроводность 7,7 Вт/м^.К (при 300 К). Коэф. линейного теплового расширения a-Np 4,1^.10^-6 К^-1 (при 273 К).

В хим. соединениях проявляет степени окисления от +3 до +7, в водных растворах наиб. устойчива степень окисления +5. При комнатной температуре на воздухе ме-таллич. Н. слабо реагирует с О_2 и N_2, мелкодисперсный Н. способен самовозгораться. Образует сплавы с U, Рu и др. металлами. ^237Np используют для получения ^238Рu.

С. С. Бердоносов.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ