к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Осмий (Osmium), Os
Осмий (Osmium), Os - хим. элемент VIII группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 76, ат. масса 190,2, относится к платиновой группе благородных металлов. Природный О. представляет собой смесь 7 изотопов: 184Os, 186Os - 190Оs, 192Оs, причём преобладает 192Оs (41,0%), а наим. распространён 184Оs (0,02%). I80Оs слабо-радиоактивен (Т1/2= 2,0 х 1015 лет), а остальные изотопы стабильны. Металлич. радиус 0,135 нм, радиус иона Os4+ 0,065 нм. Электронная конфигурация внеш. электронных оболочек 5s25p65d66s2. Энергии последоват. ионизации 8,7, 17 и 25 эВ. По оценке, сродство к электрону 1,44 эВ. Значение электроотрицательности 1,52. 
В свободном виде О. - серебристо-голубоватый металл, решётка гексагональная плотно упакованная, параметры решётки а = 0,275 и с = 0,432 нм. Плотность О. 22,61 кг/дм3, tпл ок. 3030 - 3040 °С, tкип ок. 5000 °С. Теплота плавления 31,8 кДж/моль, теплота испарения 750 кДж/моль, уд. теплоёмкость ср = 24,7 Дж/(моль x К). Темп-pa Дебая 500 К, темп-pa перехода в сверхпроводящее состояние 0,71 К (при напряжённости магн. поля 0,817 А/м). Работа выхода электрона 4,7 эВ. Коэф. линейного теплового расширения (6,1 - 6,8) x 10-7 (при 273 - 323 К). Уд. электрич. сопротивление 0,0966 мкОм x м (при 298 К), термич. коэф. электрич. сопротивления 4,20 х 10-3 К-1 (при 273 - 373 К). Теплопроводность 86 Вт/(м х К) (при 300 - 500 К). Один из самых твёрдых металлов, твёрдость по Бринеллю 3,5 - 3,9 ГПа. Модуль упругости 555 - 570 ГПа, модуль сдвига 215,7 ГПа. 
В соединениях проявляет чаще всего степени окисления + 4, + 6 и + 8. Из тяжёлых платиновых металлов наиб. химически активен, в мелкораздробленном состоянии окисляется кислородом воздуха при комнатной температуре. Летучий оксид OsO4 токсичен, обладает неприятным запахом. 
О. - компонент сверхтвёрдых и износостойких сплавов (с Ir, Ru и др. металлами), к-рые используются в приборостроении, для изготовления эталонов и т. д. О. и его соединения служат катализаторами мн. хим. реакций. Искусств.-радиоактивный 191mOs (Т1/2 = 15,4 сут) используют в качестве радиоактивного индикатора.

С. С. Бердоносов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ