к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Пьезооптический эффект
Пьезооптический эффект (фотоупругость, эластооптический эффект) - возникновение оптич. анизотропии в первоначально изотропных твёрдых телах (в т. ч. полимерах) под действием механич. напряжений. П. э. открыт Т. И. Зеебеком (Т. J. Seebeck) в 1813 и Д. Брюстером (D. Brewster) в 1816. П. э.- следствие зависимости диэлектрич. проницаемости от деформации; проявляется в виде двойного лучепреломления и дихроизма ,возникающих под действием механич. нагрузок. При одноосном растяжении или сжатии прозрачное изотропное тело приобретает свойства оптически одноосного кристалла с оптич. осью, параллельной оси растяжения или сжатия. При более сложных деформациях, напр. при двустороннем растяжении, образец становится оптически двуосным.

П. э. обусловлен деформацией электронных оболочек атомов и молекул н ориентацией оптически анизотропных молекул либо их частей, а в полимерах - раскручиванием и ориентацией полимерных цепей. Для малых одноосных растяжений и сжатий выполняется соотношение Брюстера Dn = КР, где Dn - величина двойного лучепреломления (разность показателей преломления для обыкновенной и необыкновенной волн), P - напряжение, К - упругооптич. постоянная (постоянная Брюстера). Для стёкол К = = 10^-13 - 10^-12 см^2/дин (10^-12 - 10^-11 м^2/Н).

П. э. используется при исследовании напряжений в механич. моделях (см. Поляризационно-оптический метод исследования).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Fрохт М. М., Фотоупругость, пер. с англ., т. 1-2, М.- Л., 1948-50; Бир Г. Л., Пикус Г. Е., Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, М., 1972; Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, Р. Терстона, пер. с англ., т. 7, М., 1974, гл. 5. Э. М. Эпштейн.

Пьезоэлектрические коэффициенты и полупроводниковые характеристики некоторых полупроводников
Кристалл | Группа симметрии | e_g, эВ | e_ji, Кл/м^2 | е_14, Кл/м^2 | е_15, Кл/м^2 | е_31, Кл/м^2 | е_33, Кл/м^2 | e/e_0^** | ^K_L^*,% | ^K_S^*,%
Те | 32 | 0,38 | 0,5 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | e_1=33; e_3=53 | 35 | 53
GaAs | 43 m | 1,43 | 0 | - 0,16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7
GaP | - " - | 2,3 | 0 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | - | 11
InSb | - " - | 0,18 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4
b-ZnS | - " - | 3,8 | 0 | 0,14 | 0 | 9 | 0 | 8,3 | - | 5, 4
a-ZnS | 6 mm | 3,6 | 0 | 0 | 0,07 | - | 0,14 | - | 6 | 4
ZnO | - " - | 3,4 | 0 | 0 | - 0,59 | - 0,61 | 1,14 | e_1=8,3; e_3=8,8 | 28 | 32
CdS | - " - | 2,4 | 0 | 0 | - 0,21 | -0,24 | 0,44 | e_1=9,0; e_3=9,5 | 15 | 19
6H- SiC | - " - | 3,0 | 0 | 0 | 0,08 | - | 0,2 | e_1=9,7; e_3=10 | 2,8 | 2
Bi_12GeO_20 | 23 | 3,2 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 50

* K_L, K_S - коаф. эл--механич. связи для продольных и поперечных упругих волн, распространяющихся в кристалле;

** e_0=8,85·10^-12 Ф/м; две величины указывают на анизотропию.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ