к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Свинец (Plumbum), Pb
Свинец (Plumbum), Pb - хим. элемент IV группы периодич. системы элементов, ат. номер 82, ат. масса 207,2. Природный С.- смесь четырёх стабильных изотопов: ^204Рb (1,4%), ^206Рb (23,6%), ^207Рb (22,6%) и ^208Рb (52,4%), причём ^208Рb, ^206Рb и ^207Рb - последние (стабильные) члены природных радиоакт. рядов ^232Th, ^238U и ^235U соответственно; на определении содержания этих изотопов С. в природных рудах урана и тория основан метод определения абс. возраста горных пород. Как члены природных радиоакт. рядов в земной коре в ничтожных кол-вах присутствуют радионуклиды С.: ^212Рb (T_1/2=10,6 ч), ^214Рb (T_1/2=26,8 мин), ^210Рb (T_1/2 = 21 год), ^211Рb (T_1/2 = 36,1 мин). Электронная конфигурация внеш. оболочек 6s^2p^2. Энергии последоват. ионизации 7,417; 15,032; 31,981; 42,32; 68,8 эВ соответственно. Атомный радиус 0,175 нм, радиус иона Рb^2+ 0,126 нм, Рb^4+ 0,076 нм. Значение электроотрицательности 1,55. 

В свободном виде С.- мягкий пластичный тяжёлый синевато-серый металл, обладает гранецентриров. кубич. решёткой с параметром а = 0,49502 нм. Плотн. 11,340 кг/дм^3, t_пл= 327 °С, t_кип = 1745 °С. (При давлении выше 13 ± 1 ГПА существует модификация, обладающая гексагональной плотнейшей упаковкой - т. н. С.-II.) Уд. теплоёмкость с_р= 26,44 Дж/(моль-К), теплота плавления 4,77 кДж/моль, теплота испарения 178,0 кДж/моль. Темп-pa Дебая 105,3-106,7 К. Темп-pa перехода в сверхпроводящее состояние 7,19 К. Уд. электрич. сопротивление 0,190 мкОм*м (при 0 °С), термич. коэф. электрич. сопротивления 4,2*10^-3К^-1. Теплопроводность С. 35,0 Вт/м*К (при 20 °С), термич. коэф. линейного расширения (28,3-29,2)*10^-6 (при 0-100 °С). Поверхностное натяжение жидкого С. 480 мН/м (при 700 К). Диамагнитен, уд. магн. восприимчивость- 0,12*10^-6: Для С. чистотой 99,998% при комнатной температуре модуль нормальной упругости 15,7 ГПа, тв. по Бринеллю 38-42 МПа. С.- высокопластичный металл, его стружку можно спрессовать в монолитное изделие при давлении ~200 МПа. 

В хим. соединениях проявляет степени окисления +2 и реже +4. На воздухе металлич. С. быстро покрывается плёнкой оксида (С. тускнеет), предохраняющей его от дальнейшего окисления. С. устойчив к действию разбавленных серной и соляной кислот. С металлами, характеризующимися более низкой электроотрицательностью (Li, Na, Mg, Ca и др.), образует интерметаллич. соединения - плюмбиды. Соединения С. ядовиты. 

С. применяют для изготовления пластин аккумуляторов, для создания коррозионностойкой хим. и электрохим. аппаратуры, для изготовления уплотнителей в вакуумной аппаратуре, как материал для защиты от ионизирующих излучений (свинцовые кирпичи, свинцовое стекло - стекло с высоким содержанием Рb). Из С. изготовляют оболочки проводов и кабелей. С. входит в состав разл. сплавов (антифрикционных, типографских и др.), на основе С. изготовляют разл. припои (обычно содержащие также Sn и Sb), широко используемые при пайке радиотехн. аппаратуры. С. входит в состав нек-рых полупроводниковых материалов. С. С. Бердоносов.  

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ