к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Тантал
Тантал (лат. Tantalum), Та - хим. элемент побочной подгруппы V группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 73, ат. масса 180,9479. В природе представлен стабильным ^181Та (99,988%) и мало распространённым (0,012%) слабо радиоактивным Та (T_1/2>=10^13 лет). Электронная конфигурация внеш. оболочек 5s^2p^6d^36s^2. Энергии последоват. ионизации соответственно равны 7,89, 16,2 и 22 эВ. Кристаллохим. радиус атома Т. 0,146 нм, радиус иона Та^5+ 0,066 нм. Значение электроотрицательности 1,5. Для поликристаллич. Т. работа выхода электронов 4,12 эВ, для монокристаллич. Т.- 4,352 эВ.

В свободном виде - серый с синеватым отливом пластичный металл, решётка кубическая объёмноцентрирован-ная с параметром а = 330,74 пм. Плотность 16,6 кг/дм^3, t_пл = 2996^oС, t_кип = 5425 b100 °С, темп-pa Дебая, определённая разными методами, равна 216-263,8 К. Уд. теплоёмкость с_р = 0,15 Дж/(моль^.К), теплота плавления 34,7 кДж/моль, теплота испарения 744 кДж/моль. Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние T_с = 4,47 К. Т. парамагнитен, магн. восприимчивость 8,49^.10^-10 (при 293 К). Уд. электрич. сопротивление 0,15 мкОм^.м (при 300 К), температурный коэф. электрич. сопротивления 3,17^.10^-3К^-1 (при 273-373 К). Теплопроводность 45,2 Вт/(м•К) (0 °С), коэф. теплового линейного расширения 6,59^.10^-6К^-1 (при 100 °С). Механич. свойства Т. зависят от его чистоты. Для поликристаллич. Т. модуль упругости 186 ГПа (при 20 °С), модуль сдвига 70 ГПа. Для отожжённого листового Т. тв. по Бринеллю 0,45- 1,25 ГПа, тв. по Виккерсу 890 МПа.

Наиб. характерная степень окисления +5. Т.- самый устойчивый к коррозии из неблагородных металлов.

Металлич. Т. используют для изготовления элекроли-тич. конденсаторов, арматуры электронных ламп (аноды, сетки, катоды и т. п.), спец. коррозионностойкой аппаратуры в хим. промышленности, ядерной энергетике. Из Т. изготовляют фильеры в производстве искусств. волокна. В медицине Т. применяют как протезный материал, проволоку из Т.- для скрепления тканей и т. д. Из искусств. радионуклидов наиб. применение имеет b-радиоактивный ^182Та (T_1/2 = 115 сут). С. С. Бердоносов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ