к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Эрбий
Эрбий, Erbium, Er - хим. элемент III группы пе-риодич. системы элементов, ат. номер 68, ат. масса 167,26; относится к лантаноидам. В природе представлен 6 стабильными изотопами: ^162Еr (0,14%), ^164Еr (1,61%), ^166Еr (33,6%), ^167Еr (22,95%), ^168Еr (26,8%), ^170Еr (14,9%). Электронная конфигурация внешних оболочек 4s^2p^6d^10f^i25s^2p^66s^2. Энергии последоват. ионизации 6,10; 11,93; 22,7; 42,7 эВ. Радиус атома Еr 175 пм, иона Еr^3+ 85 пм. Значение электроотрицательности 1,3. Работа выхода электрона 3,12 эВ.

Серебристый металл с гексагональной плотнейшей упаковкой кристаллич. структуры, параметры решётки a = 356 пм, с =559,5 пм. t_пл = 1522 °С, t_кип = 2857 °С (по др. данным, 2510 °С), плотн. 9,04 кг/дм^3, уд. теплоёмкость с_p = = 28,08 Дж/(моль^.К), уд. теплота плавления 19,90 кДж/ моль. Характеристич. темп-pa Дебая q_D=163 К. Ферромагнетик, магн. восприимчивость c=263^.10^-9 (при комнатной температуре), точка Кюри 19,6 К. Уд. электрич. сопротивление 0,85 мкОм•м (при 20 °С), температурный коэф. линейного расширения ок. 12^.10^-6 К^-1. Пластичен, при комнатной температуре возможны обжатия более чем на 20%. Тв. по Бринеллю Э. чистотой 98,2%-382,9 МПа, чистотой 99,6%-490,5 МПа. Модуль продольной упругости 73,4 ГПа (при 20 °С), модуль сдвига 29,6 ГПа (при 20 °С).

Проявляет степень окисления +3. Э.- компонент магн. сплавов, входит в состав нек-рых ферритов, спец. стёкол. В качестве радиоакт. индикатора наиб. удобен b^--радиоактивный ^169Еr (T_1/2 = 9,3 сут). С. С. Бердоносов.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ